

**Produktdatablad – Reflekt Kök, Hall & Tvättstuga**

|  |  |
| --- | --- |
| **Produktbeskrivning:**  | Reflekt Kök, hall & tvättstuga är en vattenbaserad akrylatfärg med extra god slitstyrka. Färgen ger en halvmatt yta. |
| **Produktanvändning:**  | Används till väggar och tak av betong, skiva material av gips, väv, puts och även på tapet, där man önskar en slitstark yta med mycket bra tvättbarhet. Exempelvis i kök, hall, tvättstuga, gångar etc. |
| **Gör så här:** **Tekniska data:****Glans:** Halvmatt, glans 20**Torrhalt:** Ca. 49 vikt%**Åtgång:** 8-10 m²/liter**Appliceringstemp.:** Min. +10°C, max. luftfuktighet 80%RF**Torktid vid +23°C och normal****luftfuktighet (60%RF):** Dammtorr: Ca. 2 timmarÖvermålningsbar: Ca. 4 timmarGenomhärdad: Flera dygn**Förtunning:** Vatten**Rengöring av verktyg:** Vatten**Förvaring:** Svalt, frostfritt och väl försluten**Miljöinformation:** Ta bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester och tvättvätska skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. | * Underlaget skall vara rent, torrt och fast
* Sprickor och hål spacklas med Reflekt Lättspackel
* Tidigare målade ytor tvättas med Reflekt Målartvätt
* Ytor med risk för genomslag från te x nikotin eller fukt, grundas med Reflekt 2-i-1 Isolergrund och Täckfärg
* Omröres före användning
* Lämplig som underlag för väggstickers när färgen är genomhärdad
 |
|  |  |