 

**Produktdatablad - Reflekt Nyans Väggfärg**

|  |  |
| --- | --- |
| **Produktbeskrivning:**  | Nyans Väggfärg är en högkvalitativ och modern vattenbaserad PVA/latexfärg. Nyans Väggfärg har mycket god täckförmåga och den skvätter och droppar minimalt. Ger en vacker sidenmatt yta som är lätt att åstadkomma då färgen är mycket lättstruken. Finns i flera kulörer, se kulörprov på burk. Miljömärkt med Svanen. |
| **Produktanvändning:**  | Används till väggar av gips, puts, betong, glasväv, glasfilt och tapet. Används där man önskar en slitstark och tvättbar yta. |
| **Gör så här:** **Tekniska data:****Glans:** 7, matt**Densitet:** Ca. 1,3 kg/l**Torrhalt:** Ca. 60 vikt%**Åtgång:** 8-10 m²/l **Appliceringstemp.:** Min. +10°C, max. luftfuktighet 80%RF**Torktid vid +23°C och normal****luftfuktighet (60%RF):** Beröringstorr: Ca. 1 timmeÖvermålningsbar: Ca. 2 timmarGenomhärdad: Flera dygn**Förtunning:** Vatten**Rengöring av verktyg:** Vatten**Förvaring:** Svalt, frostfritt och väl försluten**Miljöinformation:** Ta bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester och tvättvätska skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. | * Underlaget skall vara rent, torrt och fast
* Ev. mindre hål och sprickor spacklas med Reflekt Lättspackel
* Tidigare målade ytor rengörs med Reflekt Målartvätt Inne
* Ytor med risk för genomslag från nikotin eller fukt grundas med Reflekt 2-i-1 Isolergrund och Täckfärg
* Omröres före användning
* Lämplig som underlag för väggstickers när färgen är genomhärdad
 |
|  |  |